# 硬件产品PCB制板与贴片要点

从设计文件到实物产品的"最后一公里"

## 目录

• 引言：制板与贴片决定产品能不能被稳定造出来

• 1. 先理解制板与贴片的整体流程

• 2. 设计文件与生产资料准备

• 3. PCB制板关键工艺要点

• 4. 制板工艺能力与设计匹配

• 5. 生产前的可制造性评审

• 6. 贴片（SMT）关键工艺要点

• 7. 特殊器件与工艺

• 8. 质量控制与检验标准

• 9. 供应链与生产管理

• 10. 试产与量产过渡

• 11. 常见问题速查

• 12. 结语：制板与贴片的四个层次

• 附录A：制板与贴片检查清单

• 附录B：生产文件交接确认表

• 附录C：术语速查

## 引言：制板与贴片决定产品能不能被稳定造出来

原理图决定电路能不能工作，PCB设计决定电路能不能稳定工作，而制板与贴片决定产品能不能被稳定地制造出来。很多在实验室表现良好的设计，一旦进入打样或量产，就会暴露出一连串问题：孔无铜、阻抗偏差、板面翘曲、BGA空洞、立碑、连锡、批量虚焊，最终导致交期延误和成本失控。

制板与贴片是典型的"细节决定成败"环节。一份设计文件可能包含上百个参数，任何一个参数理解偏差，都会在实物上被放大。对硬件工程师而言，理解制板与贴片工艺，不是为了替代工艺工程师，而是为了让自己的设计"可制造、可检验、可追溯"。

本文从工程实践出发，系统梳理PCB制板与贴片的关键要点，覆盖生产资料准备、制板工艺、SMT贴装、焊接质量、检验标准、供应链管理和试产量产过渡，可作为硬件团队的工艺规范和评审基线。

## 1. 先理解制板与贴片的整体流程

### 1.1 PCB制板的主要流程

以多层硬板为例，典型制板流程如下：

| 序号 | 工序 | 关键控制点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开料 | 板材、铜厚、板厚、尺寸 |
| 2 | 内层图形转移 | 曝光、显影、线宽精度 |
| 3 | 内层蚀刻 | 蚀刻因子、线宽公差 |
| 4 | 内层检验 | 开路、短路、缺口 |
| 5 | 层压 | 对位精度、介质厚度、翘曲 |
| 6 | 钻孔 | 孔径、孔位、孔壁质量 |
| 7 | 孔金属化与电镀 | 孔壁铜厚、深镀能力 |
| 8 | 外层图形转移 | 对位、线宽线距 |
| 9 | 外层蚀刻与检验 | 线路完整性 |
| 10 | 阻焊 | 阻焊桥、附着力、厚度 |
| 11 | 字符 | 清晰度、位置、附着力 |
| 12 | 表面处理 | 厚度、可焊性、外观 |
| 13 | 成型与拼板 | 外形精度、分板方式 |
| 14 | 电测与终检 | 通断、阻抗、外观 |

理解流程的意义在于：当出现异常时，能够判断问题出在哪一道工序，而不是笼统地归因于"板厂质量不好"。

### 1.2 SMT贴片的主要流程

| 序号 | 工序 | 关键控制点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 来料检验 | 型号、批次、包装、湿度 |
| 2 | 物料烘烤 | 湿敏器件烘烤条件 |
| 3 | 锡膏准备 | 冷藏、回温、搅拌 |
| 4 | 锡膏印刷 | 厚度、均匀性、偏移 |
| 5 | SPI检测 | 锡膏体积、面积、高度 |
| 6 | 贴片 | 精度、压力、方向 |
| 7 | 回流焊 | 温度曲线、峰值温度、冷却 |
| 8 | AOI检测 | 缺件、偏移、极性、焊接 |
| 9 | X-Ray检测 | BGA、QFN等隐藏焊点 |
| 10 | 插件与波峰焊 | 治具、阴影效应、透锡 |
| 11 | 电气测试 | ICT、FCT、烧录 |
| 12 | 清洗与三防 | 残留、防护、固化 |
| 13 | 终检与包装 | 外观、标识、追溯 |

### 1.3 责任边界与文件交接

制板与贴片涉及多个主体：硬件工程师、PCB设计者、板厂、贴片厂、元器件供应商和测试部门。必须明确：

• 谁负责文件完整性和版本正确性；

• 谁负责工程确认（EQ）和工艺问题反馈；

• 谁负责来料质量和物料替代确认；

• 谁负责首件确认和批量放行；

• 谁负责异常处理和不良品分析。

责任边界不清，最容易出现的问题就是"出了问题互相等"，导致交期和成本双重损失。

## 2. 设计文件与生产资料准备

### 2.1 必备文件清单

投板和贴片前，应准备完整的生产资料：

| 文件 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Gerber | 各层铜箔、阻焊、字符、成型 | 制板图形 |
| 钻孔文件 | 孔径、孔位、金属化属性 | 钻孔加工 |
| 叠层文件 | 层结构、材料、铜厚、介质厚度 | 层压与阻抗 |
| 阻抗报告 | 目标阻抗、线宽线距、测试要求 | 阻抗控制 |
| 拼板文件 | 拼板方式、工艺边、定位孔 | 生产拼板 |
| 坐标文件 | 器件坐标、角度、位号 | 贴片编程 |
| 钢网文件 | 钢网开孔、厚度、工艺 | 锡膏印刷 |
| BOM | 型号、位号、数量、替代料 | 物料与贴装 |
| 装配图 | 器件位置、极性、方向 | 装配与检验 |
| 测试要求 | 测试点、检验标准、烧录要求 | 电气测试 |

### 2.2 文件格式与命名规范

• Gerber常用RS-274X格式，钻孔常用Excellon格式；

• 文件命名应包含产品名、板名、版本、层别和日期；

• 同一项目的文件应打包成统一压缩包，避免版本混乱；

• 重要文件建议附带PDF版图纸和说明文档；

• 坐标文件的原点和单位必须与装配图一致。

### 2.3 工程确认（EQ）常见问题

板厂在收到文件后通常会发起工程确认，需要重点关注：

• 最小线宽线距、最小孔径是否超出工艺能力；

• 孔到铜、孔到板边、铜到板边的间距是否足够；

• 阻焊桥是否过窄，是否需要调整开窗；

• 阻抗设计是否需要调整叠层或线宽；

• 拼板方式、工艺边和分板方式是否合理；

• 表面处理和板厚是否与要求一致；

• 特殊工艺（背钻、塞孔、盲埋孔）能否实现。

EQ回复必须由了解设计意图的工程师确认，不能由非技术人员随意回复。

### 2.4 版本控制

• 设计文件、生产文件、BOM和装配图必须使用同一版本；

• 每次变更都要有变更单和影响范围说明；

• 板厂和贴片厂应使用受控版本，禁止使用历史文件生产；

• 变更后的首件必须重新确认。

## 3. PCB制板关键工艺要点

### 3.1 开料与板材选择

• 常用板材为FR-4，高Tg板材用于高温或无铅焊接场景；

• 高频高速场景可选用低损耗材料，需关注介电常数和损耗因子；

• 铜箔厚度常用1oz（约35μm）、2oz，影响载流和阻抗；

• 玻纤布类型影响介电均匀性和高频性能；

• 板厚、层数和尺寸影响结构强度和加工能力。

### 3.2 内层图形与蚀刻

• 曝光、显影和蚀刻共同决定线宽精度；

• 铜厚越大，蚀刻侧蚀越明显，线宽公差越难控制；

• 细线路需要专用工艺和更高成本；

• 内层检验重点检查开路、短路、缺口和残铜。

### 3.3 层压与层间对准

• 层间对位精度直接影响过孔连接可靠性；

• 介质厚度决定阻抗和耐压，层压参数需要稳定控制；

• 叠层不对称容易导致翘曲，需在设计和工艺上平衡；

• 树脂流动、填胶不足会造成分层和空洞。

### 3.4 钻孔

• 机械钻孔适用于常规孔径，激光钻孔适用于微小孔和盲孔；

• 厚径比过大会增加孔壁电镀难度；

• 孔位精度和孔壁粗糙度影响可靠性；

• 钻孔粉尘和毛刺需要去除，避免影响金属化。

### 3.5 孔金属化与电镀

• 孔壁铜厚是过孔可靠性的关键指标；

• 深镀能力不足会造成孔中央铜薄甚至无铜；

• 背钻用于去除高速过孔残桩，需控制深度精度；

• 塞孔、盖油和树脂塞孔的工艺选择影响焊接质量。

### 3.6 外层图形与线路

• 外层线路直接决定焊接和载流能力；

• 线宽补偿和蚀刻均匀性影响阻抗一致性；

• 铜面粗糙度影响高频损耗和阻焊附着力；

• 大面积铜皮需要考虑热胀冷缩和翘曲影响。

### 3.7 阻焊与字符

• 阻焊层保护线路并防止焊接短路；

• 阻焊桥宽度受工艺能力限制，过窄易脱落；

• 阻焊开窗精度影响焊盘尺寸和焊接质量；

• 字符油墨的清晰度和附着力影响可读性和可追溯性；

• 字符不能覆盖焊盘、测试点和金手指。

### 3.8 表面处理

| 类型 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 喷锡（HASL） | 成本低、可焊性好、表面不平整 | 常规插件和低成本产品 |
| 无铅喷锡 | 环保、耐高温、表面较不平整 | 无铅焊接产品 |
| 沉金（ENIG） | 表面平整、适合细间距 | BGA、细间距、高可靠性 |
| OSP | 成本低、平整、保存期短 | 一次性回流焊产品 |
| 沉银/沉锡 | 平整、可焊性好、需控制存储 | 细间距和高速板 |
| 硬金 | 耐磨、接触电阻低 | 金手指、连接器触点 |

沉金工艺需关注镍层和金层厚度，避免黑盘和脆性断裂。

### 3.9 成型与拼板

• 铣板、V-cut和邮票孔是常见的分板方式；

• V-cut适用于直线分板，需控制剩余厚度；

• 邮票孔分板会产生应力，注意器件和走线避让；

• 拼板要考虑利用率、分板方向和设备能力；

• 工艺边宽度和定位孔位置需满足产线要求。

### 3.10 电测与检验

• 飞针测试适合小批量、测试架适合大批量；

• 通断测试覆盖所有网络，必要时进行四线测试；

• 阻抗测试条和切片分析用于验证关键参数；

• 外观检验关注划伤、污染、阻焊缺陷和字符缺失；

• 检验记录应可追溯。

## 4. 制板工艺能力与设计匹配

### 4.1 关键工艺参数

| 参数 | 常见范围（常规工艺） | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 最小线宽/线距 | 4/4 mil 至 6/6 mil | 越小成本越高 |
| 最小机械孔径 | 0.2mm 至 0.3mm | 受板厚和厚径比限制 |
| 最小环宽 | 0.05mm 以上 | 过小影响可靠性 |
| 厚径比 | 常规小于10:1 | 越大电镀越难 |
| 板厚公差 | ±10%左右 | 高精度需求单独确认 |
| 阻焊桥 | 0.08mm 以上 | 与工艺和油墨有关 |
| 铜到板边 | 0.2mm 以上 | 防止露铜和破损 |

以上数值仅为常见参考，实际能力必须以板厂工艺能力表为准。

### 4.2 铜厚与载流能力

• 走线载流能力与铜厚、线宽和允许温升相关；

• 大电流路径优先使用大面积铜皮和多过孔；

• 必要时采用2oz铜、开窗加锡或铜排；

• 内层铜箔的载流能力与散热条件有关，需留足裕量。

### 4.3 常见制板缺陷与原因

| 缺陷 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 开路 | 蚀刻过度、划伤、显影不良 |
| 短路 | 蚀刻不足、残铜、阻焊缺陷 |
| 孔无铜 | 孔金属化不良、深镀能力不足 |
| 孔壁铜薄 | 电镀参数不当、厚径比过大 |
| 分层起泡 | 层压不良、吸潮、材料不匹配 |
| 白斑/白圈 | 玻纤布浸渍不良、热应力 |
| 翘曲 | 叠层不对称、铜分布不均、热应力 |
| 金脆/黑盘 | 沉金工艺控制不良 |
| 阻抗偏差 | 叠层或线宽偏差、材料介电常数波动 |
| 阻焊脱落 | 附着力不足、表面污染 |

## 5. 生产前的可制造性评审

投板前建议由工艺和硬件共同评审以下内容：

• 线宽线距、孔径、环宽是否满足板厂能力；

• 阻焊桥、字符和开窗是否合理；

• 叠层是否对称，阻抗是否可制造；

• 拼板、工艺边和分板方式是否合理；

• 表面处理是否与焊接工艺和存储条件匹配；

• 特殊工艺是否明确并已确认可行性；

• 关键尺寸和公差是否在生产文件中体现。

评审结论应形成记录，并对问题逐项闭环。

## 6. 贴片（SMT）关键工艺要点

### 6.1 来料与仓储

• 核对器件型号、规格、批次和包装完整性；

• 湿敏器件按MSL等级管理，必要时烘烤；

• 器件的ESD防护、防潮和防氧化要求要落实；

• 锡膏冷藏保存，使用前回温，避免结露；

• 超过保存期或开封过久的物料需评估后使用。

### 6.2 锡膏选择

• 按焊接工艺选择有铅或无铅锡膏；

• 合金成分影响熔点、润湿性和可靠性；

• 粉末粒度影响印刷性能和细间距能力；

• 助焊剂活性影响润湿和残留；

• 锡膏的保存、回温和使用时间必须受控。

### 6.3 钢网设计

• 钢网厚度影响锡膏体积，常用0.1mm至0.15mm；

• 开孔面积比和宽厚比要满足工艺要求；

• 细间距器件可采用激光切割和电抛光；

• 大焊盘需考虑锡量控制和防锡珠设计；

• 必要时使用阶梯钢网或纳米涂层。

### 6.4 锡膏印刷与SPI

• 印刷压力、速度、脱模速度和清洗频率影响印刷质量；

• 控制锡膏厚度、面积和偏移；

• SPI用于在线检测印刷质量，及时发现趋势性问题；

• 印刷不良的板应清洗后重印，避免反复污染。

### 6.5 贴片

• 贴装精度要满足最小器件和细间距要求；

• 吸嘴选择和供料器状态影响抛料和偏移；

• 元件极性、方向和位置必须准确；

• 贴装压力过大会导致锡膏塌陷和元件损伤；

• 首件应确认关键器件方向和位置。

### 6.6 回流焊

• 温度曲线包括预热、保温、回流和冷却四个阶段；

• 峰值温度和液相以上时间（TAL）要满足锡膏和器件要求；

• 升温速率过快会导致立碑、气孔和热冲击；

• 冷却速率影响焊点晶粒和外观；

• 不同板厚和热容需要分别优化曲线；

• 双面回流时注意第二面的器件掉落风险。

### 6.7 波峰焊与选择焊

• 波峰焊适用于插件和混装工艺；

• 治具设计影响阴影效应和透锡率；

• 焊接温度和传送速度影响焊接质量；

• 选择焊适用于局部插件和热敏感器件；

• 焊接后需检查透锡、桥连和虚焊。

### 6.8 焊接质量检测

| 方式 | 用途 | 局限 |
| --- | --- | --- |
| 目视检查 | 外观、缺件、偏移、极性 | 无法检查隐藏焊点 |
| AOI | 在线自动检测焊接和贴装 | 对BGA内部无效 |
| X-Ray | 检查BGA、QFN、空洞 | 成本较高，判读依赖经验 |
| 首件确认 | 确认方向和关键焊点 | 需要人工参与 |
| 切片分析 | 分析焊点内部结构 | 破坏性，用于专项验证 |

### 6.9 清洗、返修与三防

• 免清洗工艺需确认残留是否满足要求；

• 水洗工艺需控制清洗剂、温度和干燥；

• 返修要控制温度和次数，避免损伤焊盘和器件；

• 三防漆用于防潮、防腐蚀和防霉，需关注涂覆区域和固化；

• 连接器和接触件应避免被三防漆污染。

### 6.10 常见贴片缺陷与原因

| 缺陷 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 立碑 | 两端受热不均、焊盘设计不当、锡量不均 |
| 连锡 | 锡量过多、间距过小、钢网开孔不当 |
| 虚焊/假焊 | 氧化、助焊剂不足、温度不足 |
| 少锡 | 钢网堵塞、锡膏量不足、印刷不良 |
| 偏移 | 贴装精度不足、锡膏塌陷、回流扰动 |
| 气孔 | 助焊剂挥发、预热不足、表面污染 |
| 锡珠 | 锡膏飞溅、印刷偏移、钢网清洗不足 |
| BGA空洞 | 助焊剂残留、回流不足、焊盘氧化 |
| 元件开裂 | 热应力、机械应力、受潮 |
| 极性反 | 来料方向、编程错误、首件缺失 |

## 7. 特殊器件与工艺

### 7.1 BGA、CSP、QFN与LGA

• 焊盘尺寸和钢网开孔需按器件规范设计；

• 回流曲线要保证焊球充分熔融且不损伤器件；

• X-Ray检查空洞率和焊点形态；

• QFN散热焊盘需要足够的过孔和锡量；

• LGA对共面度和印刷精度要求更高。

### 7.2 小尺寸器件

• 01005、0201等小器件对贴装精度和钢网质量要求高；

• 焊盘设计、锡量和回流曲线要精细优化；

• 注意抛料率、立碑和偏移问题；

• 存储和搬运的静电与机械防护要到位。

### 7.3 连接器、屏蔽罩与散热器

• 连接器需确认共面度、插拔力和焊接方式；

• 屏蔽罩的焊接和接地要保证连续性；

• 散热器、导热垫的装配顺序和压力要控制；

• 大质量器件需评估回流时的位移和掉落风险。

### 7.4 混装工艺

• 有铅无铅混装需评估温度兼容性和可靠性；

• 混装温度曲线以耐温最低的器件和焊料为约束；

• 混装工艺的长期可靠性需通过试验验证。

### 7.5 柔性板与刚柔结合板

• 柔性板需控制弯折区域和补强设计；

• 刚柔结合板的层压、钻孔和外形加工更复杂；

• 贴装时需使用专用载具和治具。

## 8. 质量控制与检验标准

### 8.1 常用标准

| 标准 | 内容 |
| --- | --- |
| IPC-A-600 | PCB外观允收标准 |
| IPC-6012 | 刚性板性能规范 |
| IPC-A-610 | 电子组装件允收标准 |
| IPC J-STD-001 | 焊接工艺要求 |
| IPC-7351 | 焊盘图形设计标准 |
| IPC-2221 | PCB设计通用标准 |

具体验收等级需根据产品定位、客户要求和行业规范确定。

### 8.2 检验项目

• 来料检验：型号、批次、外观、包装、湿度指示；

• 过程检验：印刷、贴装、回流、波峰焊关键参数；

• 成品检验：外观、焊接、功能、尺寸、标识；

• 可靠性检验：温循、热冲击、振动、跌落、湿热、盐雾。

### 8.3 首件确认

• 首件是批量生产的"基准"，必须严格确认；

• 确认内容包括器件型号、方向、极性、位置和焊点质量；

• 关键器件的丝印和方向需用放大设备检查；

• 首件确认记录应保存并可追溯。

### 8.4 追溯性管理

• 通过批次号、二维码或序列号实现物料和工艺追溯；

• 记录锡膏批次、钢网版本、回流曲线和设备参数；

• 出现异常时能够快速定位问题批次和范围；

• 追溯信息应覆盖来料、生产、测试和出货环节。

## 9. 供应链与生产管理

### 9.1 板厂与贴片厂评估

• 工艺能力是否匹配产品需求；

• 质量体系和认证是否齐全；

• 交期稳定性、产能和响应速度；

• 是否具备阻抗控制、盲埋孔、背钻等特殊工艺能力；

• 是否有完善的不良分析和追溯体系。

### 9.2 成本构成

• PCB成本与层数、面积、板材、线宽线距、孔径和表面处理相关；

• SMT成本与点数、器件种类、钢网、测试和返修率相关；

• 加急、特殊工艺和小批量会显著提高成本；

• 设计阶段的DFM优化往往比后期压价更有效。

### 9.3 交期管理

• 明确打样、小批和量产的周期；

• 关键长交期物料提前备料；

• 预留工程确认、首件确认和异常处理时间；

• 建立异常升级机制，避免问题长期挂起。

### 9.4 变更管理

• 设计变更、物料变更和工艺变更都要走变更流程；

• 变更需评估对电性能、结构、可靠性和成本的影响；

• 变更后的首件和验证必须重新确认；

• 已生产的半成品和成品需评估处理方式。

## 10. 试产与量产过渡

### 10.1 打样、小批与量产

• 打样验证设计功能和工艺可行性；

• 小批验证良率、工艺稳定性和测试方案；

• 量产验证产能、成本和一致性；

• 每个阶段都应有明确的放行标准。

### 10.2 良率与工艺能力

• 统计关键工序的良率和不合格分布；

• 对关键尺寸和参数评估工艺能力指数（CPK）；

• 对重复出现的问题进行根本原因分析；

• 通过DOE优化工艺窗口，而不是简单调参。

### 10.3 常见量产问题与对策

| 问题 | 可能原因 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 批量虚焊 | 锡膏、钢网、回流曲线 | 优化印刷和曲线，加强SPI |
| BGA空洞偏高 | 助焊剂、焊盘、回流 | 优化开孔和曲线，控制来料 |
| 立碑增多 | 焊盘和锡量不均 | 优化焊盘和钢网设计 |
| 阻抗超差 | 叠层和线宽波动 | 与板厂确认叠层和补偿 |
| 板翘曲 | 叠层不对称、热应力 | 优化叠层和层压参数 |
| 交期延误 | 物料、产能、异常 | 提前备料，建立升级机制 |

## 11. 常见问题速查

| 现象 | 优先排查方向 |
| --- | --- |
| 焊点发黑、不润湿 | 焊盘氧化、表面处理、助焊剂 |
| 连续多板同一位置失效 | 钢网、焊盘、器件或工艺参数 |
| 首件合格、批量不良 | 过程稳定性、物料批次、设备漂移 |
| X-Ray可见空洞 | 回流曲线、助焊剂、焊盘设计 |
| 板面局部起泡 | 吸潮、层压、阻焊工艺 |
| 阻抗测试不合格 | 叠层、线宽、材料介电常数 |
| 分板后器件开裂 | 分板应力、器件位置、拼板设计 |

## 12. 结语：制板与贴片的四个层次

制板与贴片能力可以分为四个层次：

1. 会做：能把文件交给板厂和贴片厂，做出样品。

2. 会控：能控制关键工艺参数，保证批次一致。

3. 会防：能预见缺陷风险，提前优化设计和工艺。

4. 会管：能管理供应链、交期、成本和追溯，实现稳定量产。

从"会做"到"会管"，靠的不是单点技巧，而是标准化的流程、量化的数据和持续的问题闭环。

## 附录A：制板与贴片检查清单

### 一、生产资料

☐ Gerber、钻孔、叠层和阻抗文件完整且版本一致。

☐ 拼板、坐标、钢网和装配图正确。

☐ BOM与设计文件一致，替代料已确认。

☐ 工程确认（EQ）问题已全部回复闭环。

### 二、制板

☐ 线宽线距、孔径和环宽满足板厂能力。

☐ 叠层对称，阻抗可制造并已确认。

☐ 表面处理与焊接工艺和存储条件匹配。

☐ 拼板和分板方式合理，应力可控。

☐ 电测和阻抗测试要求明确。

### 三、来料与仓储

☐ 物料型号、批次和包装核对无误。

☐ 湿敏器件按MSL等级管理和烘烤。

☐ 锡膏冷藏、回温和使用时间受控。

☐ ESD和防潮措施落实到位。

### 四、贴片工艺

☐ 钢网开孔和厚度满足工艺要求。

☐ 锡膏印刷厚度和均匀性受控，SPI正常。

☐ 贴装精度和元件方向正确。

☐ 回流曲线经过验证并覆盖不同板型。

☐ 波峰焊治具和透锡质量满足要求。

### 五、检验与质量

☐ 首件确认完成并保留记录。

☐ AOI、X-Ray等检测项目覆盖关键焊点。

☐ 外观和功能检验标准明确。

☐ 关键器件空洞率和焊点形态可接受。

☐ 不良品分析和追溯机制有效。

### 六、可靠性与量产

☐ 温循、振动、跌落等可靠性试验通过。

☐ 试产良率和工艺能力满足量产要求。

☐ 物料、工艺和设计的变更受控。

☐ 交期、成本和产能满足产品计划。

## 附录B：生产文件交接确认表

| 项目 | 内容 | 确认人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerber | 各层图形、阻焊、字符、成型 | 硬件/工艺 |  |
| 钻孔 | 孔径、孔位、金属化属性 | 工艺/板厂 |  |
| 叠层阻抗 | 层结构、铜厚、目标阻抗 | 硬件/板厂 |  |
| 拼板 | 拼板方式、工艺边、分板 | 工艺/板厂 |  |
| 坐标钢网 | 坐标、角度、钢网开孔 | 工艺/贴片厂 |  |
| BOM | 型号、位号、替代料 | 硬件/采购 |  |
| 装配图 | 方向、极性、位置 | 硬件/贴片厂 |  |
| 测试要求 | 测试点、烧录、检验标准 | 测试/工艺 |  |
| 包装要求 | 防潮、防静电、标识 | 工艺/仓库 |  |

## 附录C：术语速查

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Gerber | PCB各层图形的标准文件格式 |
| EQ | Engineering Query，工程确认 |
| SMT | Surface Mount Technology，表面贴装技术 |
| SPI | Solder Paste Inspection，锡膏检测 |
| AOI | Automated Optical Inspection，自动光学检测 |
| X-Ray | 用于检测隐藏焊点的透视检测 |
| MSL | Moisture Sensitivity Level，湿敏等级 |
| TAL | Time Above Liquidus，液相以上时间 |
| FR-4 | 常用玻璃纤维环氧树脂板材 |
| Tg | 玻璃化转变温度 |
| ENIG | 化学沉镍金表面处理 |
| OSP | 有机保焊膜 |
| HASL | 热风整平喷锡 |
| V-cut | V形切割分板方式 |
| 邮票孔 | 用于分板的密集小孔 |
| 工艺边 | 拼板边缘用于设备和定位的区域 |
| 三防漆 | 防潮、防腐蚀、防霉的涂覆材料 |
| 背钻 | 去除过孔残桩的工艺 |
| CPK | 工艺能力指数 |
| DOE | 试验设计，用于优化工艺参数 |

本文可作为硬件团队的制板与贴片工艺规范和评审基线，建议结合具体产品领域、板厂能力和贴片厂工艺水平补充专用要求，并在量产复盘中持续迭代。